بسمه تعالی

فناوری نانو در بتن و بتن با خود متراکم

- مقدمه:

کاربرد فناوری نانو در تحول سایر فناوری‌ها، تأثیر بسزایی بر سلامت و آسایش مردم دارد. امروزه کشورهای مختلف با بهره‌گیری از فناوری نانو و تلفیق آن با سایر تخصص‌ها به دستاوردهایی رسیده‌اند که از آن جمله می‌توان به هزینه‌های تولید و نگه‌داری کمتر، مصرف انرژی پایین و طول عمر بیشتر اشاره کرد.

فناوری نانو کاربرد وسیعی در حوزههای مختلف از جمله صنایع غذایی، دارویی،پزشکی، بیوتکنولوژی، الکترونیک و کامپیوتر و ارتباطات و حمل و نقل و انرژی و محیط زیست و هوافضا و ... دارد. تغییر مقیاس ساخت باعث تغییراتی اساسی در نحوه طراحی سیستمها خواهد داشت، زیرا در مقیاس نانو، نیروهای بین مولکولی و نیروهای دیگر مرتبط وارد محاسبات میشوند. کنترل مواد در مقیاس نانو به معنای ساختن ساختارهای بنیانی در مقیاسی است که در آن اندازهها خواص اساسی معین میشود و بنابراین کنترل خواص مواد حاوی ذرات نانو بهتر امکان پذیر میباشد.

نانو ذرات افزودنی به سیمان میتواند از نوع ترکیبات تشکیل دهنده خود سیمان ( اکسید سیلیس، اکسید آهن و آلومینا ) باشند و هم از ترکیباتی دیگر ( برای مثال کربو نانو تیوب ) که در جهت ایجاد خواصی مشخصو معین در سیمان، کاربرد دارند. بعنوان مثال برای حصول به سیمانی با خواص مناسب جهت استفاده در چاههای نفت افزودن نانو ذات مناسب میباشد. در حال حاضر متخصصین پژوهشگاه صنعت نفت به دانش فنی مورد نیاز برای ساخت نانو افزودنی مناسبی برای کنترل خواص سیمانکاری جداره چاههای نفتی دست یافتهاند. هدف اصلی استفاده از نانو افزودنیها در سیمان جداره چاههای نفتی مقابله با وجود مشکلاتی از لحاظ پایین بودن فشار مخزن لازم توسط سیمان استفاده شده است.

همچنین استفاده از کربن نانو تیوب به عنوان نانو افزودنی در سیمان پتانسیل فوق العاده قوی ایجاد میکند چون هم یک ماده تقویت کننده ایدهآل میباشد و هم قطر آن شبیه اندازه کلسیم، سیلیکات، هیدرات است از دیگر کاربردهای کربن نانو تیوب در صنعت ساختمان استفاده از آن به عنوان اجزاء ساختاری و عامل انتقال حرارت میباشد به نحوی که یکی از کاربردهای آن، استفاده از آن برای گرم کردن ساختمانها میباشد.

در حال حاضر در کشور چین بیشترین تحقیقات در جهت بررسی خواص نانو سیمانها انجام شده است و لذا بسیاری از مقالات معتبر در خصوص بررسی خواص نانو سیمانها مربوط به دانشگاههای این کشور است. بطور کلی مهمترین عامل در کنترل خواص نانو سیمانها، علاوه بر خواص نانو ذرات، اختلاط مناسب نانو ذرات و سیمان میباشد. نانو سیمانها به دلیل مقاوت بالا و خواص ساختاری بهبود یافته، کاربردهای زیادی دارند برای مثال، از این نوع سیمانها برای ساخت آسمان خراشها ساختمانهای ریاست جمهوری و نظامی ( ضدگلوله) و در مناطقی که خورندگی زیاد است، استفاده میشود.

بطور کلی استفاده از افزودنیها در تولید سیمان علوه بر تاثیراتی که بر خواص سیمان دارد، به دلیل مصرف کمتر سیمان، کاهش مصرف انرژی و کاهش گازهای گلخانهای را نیز به همراه دارد.

- چکیده:

فناوری نانو در علوم مهندسی کاربردهای زیادی دارد که برخی از آنها عبارتنداز:

- تصویربرداری

- مدلسازی

- مصالح کاربردی

و ...

امروزه فناوری نانو توانسته نظر بسیاری از محققان را به سمت خود جلب کرده و پژوهشهای زیادی در این زمینه صورت گرفته است و با توجه به توسعه ساخت و تکنولوژی مواد، مصالحی همچون بتن و فولاد نیز از این قاعده مستثنی نبوده و تحقیقات و آزمایشات زیادی در این زمینه صورت گرفته است.

مواد در مقیاس نانو بسیار ریز میباشند و از ساختار قویتری برخوردارند فلذا شرایط بهتری را از نظر فیزیکی و شیمیایی و مکانیکی برای مصالح فراهم میسازند.

توسعه مواد بتن مبتنی بر فناوری نانو به یک رویکرد چند رشتهای با همکاری مهندسین عمران، شیمیدانان، فیزیکدانان و ... نیاز داشته و در زیر برخی از اهداف توسعه این فناوری در بتن آورده شده است:

1. توسعه عملکرد بالای سیمان و بتن و تاًثیر آن در خواص مکانیکی و دوام بتن.

2. توسعه مواد بتن در سازههای با محیط های مختلف.

3. کاهش مصرف انرژی در طول تولید سیمان.

4. توسعه مواد بتن در پردازش سیمان و خمیر سیمان.

5. مدلسازی بتن در ابعاد نانو.

6. افزایش پایایی بتن.

در کل میتوان گفت هدف نهایی از بررسی مواد در مقیاس نانو، یافتن طبقه جدیدی از مصالح ساختمانی با عملکرد بالا میباشد که آنها را میتوان به عنوان مصالحی با عملکرد بالا و چند منظوره تلقی نمود. منظور از عملکرد چند منظوره، ظهور خواصی جدید و متفاوت نسبت به خواص مواد معمولی میباشد به گونهای که مصالح بتوانند کاربردهای گوناگونی را ارائه نمایند.

- تعریف نانو

قرن بیست و یکم، قرن فناوری نانو مهمترین دوران صنعت به شمار میرود. قرن نانو، قرن سلامتی، صرفه جویی و آرامش نامیده میشود. نانو نه یک ماده است نه یک جسم، فقط یک مقیاس است، کوچک شدن شدن یک مقیاس، نانو یک میلیاردم متر است که اندازهای بسیار کوچک بوده و با چشم مسلح قابل رویت نیست اما تاثیر بسزایی در زندگی بشریت دارد.

در مقیاس نانو خواص فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی تک تک اتمها، مولکولها با خواص توده ماده متفاوت است، نانو ذرات در چنین مقیاس و مشخصه منحصر بفرد موجب پیدایش دستاوردهای نوینی در علوم پزشکی و مهندسی میشوند.

بطور خلاصه نانو تکنولوژی به معنی انجام مهندسی مواد در ابعاد اتمی – مولکولی و ساخت موادی با خواص کاملاً متفوت در ابعاد نانو است.

- تاثیرات فناوری نانو در زندگی انسان

بهرهگیری از خواص ماده در مقیاس نانو، نویدبخش فواید و منافعی میباشد که موجب تحولات اساسی در زندگی انسان میشود. صرفه جویی در مصرف انرژی، صرفه جویی اقتصادی، صرفه جویی در زمان، تامین محصول بیشتر با هزینه کترف افزایش کیفیت محصول و در نتیجه افزایش کیفیت و استانداردهای زندگی، ایجاد زندگی سالم، کاهش وابستگیهای اقتصادی به سایر تکنولوژیهای پیشرفته و افزایش درآمدهای ملی از جمله فوایدی است که میتوان نام برد.

- بتن با مقاومت بالا ( HSC-High Strength Concrete )

در چند دهه اخیر رسیدن به مقاومت فشاری بالا در بتن از اهداف اصلی دست اندرکاران در این رشته بوده است. بر اساس آئیننامه بتن آمریکا ( ACI ) بتن با مقاوت بالا بتنی است که دارای مقاومت فشاری بالاتر از 42 مگاپاسکال برای بتن ساخته شده از سنگدانههای سبک باشد. ساخت بتن با مقاومت فشاری حدود 50 مگاپاسکال با کاهش نسبت آب به سیمان تا 3/0 امکانپذیر میباشد.

استفاده از مواد نانو در ترکیبات بتن مانند Nanotitanium میتواند بتن را متراکمتر کرده و انعطافپذیری را افزایش داده و عملکرد بتن را بهبود بخشد.

ویژگیهای مکانیکی در هنگام استفاده از مواد نانو بتن

مطالعات ریز ساختاری نمونه بتن با ملات استفاده شده از مواد نانو بتن نشان داده است که زمانیکه مقدار کمی از نانو ذرات بصورت یکنواخت در مسیر سیمان پراکنده شده است، این نانو ذرات به علت انرژی بالای خود باعث تسریع در عمل هیدراتاسیون میشوند.

- اثرات نانو سیلیکا در فرآیند هیدراتاسیون:

- افزایش نرخ هیدراتاسیون اولیه

- - افزایش مقدار ژل C-S-H   در خمیر سیمانی

- کاهش تخلخل

- بهبود شکلپذیری

نکته قابل توجه در اثر بخشی نانو ذرات این است که نانو ذرات بیشتر در سنین اولیه ( بخصوص در سه روز اول ) اثر بخشی زیادی از خود نشان میدهند.

تحقیقات نشان داده است که مقاومت خمشی و فشاری ملات سیمان حاوی نانو ذرات SiO2 و Fe2O3 بالاتر از ملات سیمان معمولی میباشد. افزودن 10 درصد نانو SiO2 با عوامل پراکنده منجر به افزایش 26 درصدی مقاومت فشاری میشود، در حالیکه افزایش 10 درصد میکروسیلیس باعث افزایش 10 درصدی مقاومت فشاری میشود.

برای افزایش مقاومت فشاری بتن از یک ماده دیگر بنام نانو فوم که پودر مخلوط SiO2 و آمورف تولیدشده از خاکستر بادی است که تا 120 مگاپاسکال میتوان مقاومت فشاری بتن را افزایش داد.

برای افزایش مدول الاستیسیته بتن از Nano Al2O3 استفاده میشود بطوریکه با افودن 5 درصد از این ماده در ملات سیمان در طی 28 روز مدول الاستیسیته حدوداً 143 درصد افزایش مییابد.

علاوه بر مواد ذکر شده افزودن پودر ZrO2 بر روی ملات سیمان میتواند باعث کاهش تخلخل و نفوذپذیری و افزایش مقاومت فشاری و بهبود در ساختار خمیر سیمان شود.

- نانو سیمانهای حاوی نانو سیلیس

مهمترین ترکیب پوزولانها، سیلیکا آمورف و یا سیلیس شیشهای است که در نتیجه واکنش آنها با هیدروکسید کلسیم، سیلیکات کلسیم هیدراته شده، تولید میشوند.

سرعت واکنش و واکنشپذیری پوزولانها، سیلیکا آمورف و یا سیلیس شیشهای است که در نتیجه واکنش آنها با هیدروکسید کلسیم، سیلیکات کلسیم هیدراته شده، تولید میشوند. بنابراین بدیهی است که نانو سیلیسها به دلیل سطح مقطع بیشتر از اهمیت خاصی برخوردار باشند.

تحقیقات انجام شده نشان داده است که مقاومت فشاری 7 روزه و 28 روزه سیمانهای حاوی نانو سیلیس بیشتر از سیمانهای حاوی میکرو سیلیس میباشد. علاوه بر این، آزمایشات و سرعت تغییرات حرارتی، نشاندهنده افزایش واکنشپذیری سیمانهای CaOH2 و باقیمانده مقدار حاوی نانو سیلیس میباشد.

استفاده از نانو سلیس در سیمان، نه تنها به علت پرکنندگی منافذ باعث بهبود ساختار میشود، بلکه واکنشهای پوزولانی را فعالتر مینماید.

برای سیمانهای حاوی 10 % نانو سیلیس CaOH2 نتایج حاصل از آنالیز کمی در طول 7 روز نشان داده که مقدار 16/4 % دوده سیلیس نیز به علت افزایش واکنشهای پوزولانی و ایجاد سیلیکات کلسیم با نانو سیلیس و دوده سیلیس CH میزان واکنش هیدراته شده و پرشدن منافذ سیمان افزایش مییابد. آنالیز نتایج نشان میدهد که با افزایش نانو سیلیس و دوده سیلیس، پیک مربوط به زمان را به شدت کاهش میدهد.

بررسی هیدراتهشدن سیمانهای حاوی نانو سیلیس و دوده سیلیس و مقایسه آن با سیمانهای معمولی نشان میدهد که افزودن 3 % نانو سیلیس به ملات سیمان باعث کاهش اندازه کریستالهای CH میشود، کریستالهای CH جمعتر شده و اصطلاحاً چین خورده و در نتیجه سطح مشترک مواد واکنش دهنده نسبت به سیمانهای حاوی دوده سیلیس، مناسبتر میباشد.

افزودن نانو سیلیس و دوده سیلیس بر روی زمان گیرش سیمان مؤثر میباشد و زمان گیرش اولیه را کاهش میدهد. با افزایش نانو سیلیس به سیمان، متراکمتر شده و نفوذپذیری نسبت به سیمان معمولی به تدریج کاهش مییابد.

گیرش اولیه نمونههای حاوی نانو سیلیس، نسبت به نمونههای حاوی دوده سیلیس، سریعتر بوده و تفاوت بین زمان گیرش اولیه و گیرش نهایی نمونههای حاوی نانو سیلیس نسبت به نمونههای حاوی دوده سیلیس به دلیل کاهش نفوذپذیری  ( متراکم بودن ساختار نانو سیمانها ) بیشتر میباشد.

- نانو سیمانهای حاوی AL2O3

نتایج حاصل از تحقیقات نشان میدهد افزودن Nano-AL2O3 به سیمان باعث افزایش مقاومت فشاری و مدول الاستیسیته شده که وضعیت بهتر و اقتصادی تری را نسبت به سیمانهای معمولی ایجاد میکند.

برای مثال، مدول الاستیسیته سیمانی حاوی 5 % نانو آلومینا در طول 28 روز، 143 % افزایش مییابد، در صورتیکه در سیمانهای حاوی میکرو سیسلیس این مقدار معادل 15 % میباشد.

تغییرات مدول الاستیسیته سیمانهای حاوی نانو آلومینا، بستگی به دانسیته و تعداد منافذ و تخلخل موجو در ملات سیمان دارد.

نانو آلومینا باعث افزایش مقاومت فشاری سیمان میشود. بثال نتایج نشان داده مقاومت فشاری 7 روزه سیمانهای حاوی نانو آلومینا 30 % نسبت به سیمان پرتلند معمولی بیشتر است.

- نانو سیمانهای حاویFe2O3

سیمانهای حاوی Nano-Fe2O3 کمتر از 10 % از لحاظ مقاومتی مناسبتر میباشند. وقتی مقدار Nano-Fe2O3 مصرفی در سیمان افزایش مییابد، نانو آهن به خوبی در مخلو سیمان پراکنده نمیشوند و از تجمع آنها مناطق ضعیفی در مخلوط سیمان تشکیل میشود و به همین دلیل مقاومت فشاری با افزایش Nano-Fe2O3 بیش از مقدار بهینه باعث کاهش مقاومت فشاری میشود.

- نانو سیمانهای حاوی نانو اکسید روی

اگر اکسید روی با بخشی از Cao جایگزین شود باعث پایداری C3S میشود و اضافه کردن 5 % مول نانو اکسید منتج به بالاترین مقاومت فشاری یعنی مقاومتی حدود 166 مگاپاسکال خواهد شد.

- نانو بتن

یکی از چالشهایی که در رشته مصالح ساختمانی بوجود آمده است، تولید بتنهای با عملکرد بالا، مقاومت زیاد و دوام در برابر شرایط نامناسب جوی میباشد. این نوع بتنهای مقاوم، از مخلوط سیمانهای مقاوم به همراه سایر افزودنیها ساخته میشوند.

استفاده از خاکستر بادی، الیاف، میکرو سیلیس، پلیمرها به عنوان افزودنی باعث بهبود خواص بتن، افزایش مقاومت، دوام بیشتر و سایش کمتر و مقاومت در برابر خوردگی میشود. مواد نانو ساختار نیز با توجه به رفتارهای بارزی که از خود نشان دادهاند، مورد توجه بخش صنعت و دانشگاه در دهههای اخیر قرار گرفتهاند. در این میان صنعت بتن نیز با توجه به نیازهای خود چه از نظر استحکام، مقاومت، مقاومت و دوام و نیز کارایی بالا، از استفاده کنندگان مهم مواد نانو ساختار میباشد.

خواص، رفتار و عملکرد بتن بستگی به نانو ساختار ماده زمین بتن و سیمانی دارد که چسبندگی، پیوستگی و یکپارچگی را به وجود میآورد. بنابراین مطالعات بتن و خمیر سیمان در مقیاس نانو برای توسعه مصالح ساختمانی جدید و کاربرد آنها بسیار حائز اهمیت میباشد.

با استفاده از نانو ذرات در بتن میتوان خواص دیگری از جمله خاصیت الکترومغناطیسی و قابلیت بکارگیری در سازههای اتمی ( محافظت از تشعشعات ) و حفظ انرژی ساختمانها و ... را کنترل نمود.

با توجه به مقاومت بالا در برابر خوردگی و سایش در مناطقی که نیاز به استفاده از بتنهای با کارایی بالا میباشد، برای مثال باندها، فرودگاهها، پلها، ساختمانهای بلند ( آسمان خراشها ) و پارکینگها کاربرد زیادی دارند. همچنین با توجه به اینکه میتواند از نانو ذراتی در بتن استفاده نمود که جلوی تشعشعات رادیواکتیو را بگیرد، از این نوع بتنها در ساخت بلوکهای نگهداری ضایغات هستهای نیز استفاده میشود. بکارگیری فناوری نانو در بتن به دو طریق انجام میگیرد.

الف- استفاده از نانو سیمان

ب- استفاده از نانو افزودنیها ( کربن نانو تیوپ، نانو تیتانیوم اکسید، نانو الیاف، نانو سیلیس)

با توجه به تاثیر افزایش نانو ذرات در سیمان و بهبود خواص سیمان، مشخص است که استفاده از نانو سیمانها در بتن نیز باعث بهبود خواص بتن میشود در ادامه به بررسی تاثیر انواع نانو افزودنی و نانو سنگ دانهها خواهیم پرداخت.

بتن از جمله مواد خلل و فرج دار است و این منافذ در مقیاس نانو صورت میگیرد. واکنش شیمیایی که بین سیمان و آب ایجاد میشود در مقیاس نانو است. این منافذ نانو، خصوصیات محصول هیدراته سیلیکا – کلسیم را کنترل میکند به همین دلیل بتن از بعضی جهات یک ماده نانو است. حملات شیمیایی از طریق منافذ بتن به فولاد درون آن نفوذ میکند و آن را اکسید میکند که باعث خورندگی، ترک و در نهایت شکست بتن میشود و به همین دلیل میکرو ساختار بتن شایسته توجه بیشتری است.

مخلوطی بتنی که حاوی نانو ساختار فومد سیلیکا ( Fomed silica ) هستند ( محصول فرعی تولید شیشه صنعتی )، به عنوان یک افزودنی بسیار مهم که باعث مقاومت و دوام اختار بتنی که در معرض خورندگی نمک قرار گرفته، شناخته شده است. بطور کلی با افزودن فومد سیلیکا که نقش افزودنی دارد و واکنش آن در مقیاس نانو است. بتن با دوام و مقاوم ساخته میشود اما اگر به مقدار زیاد افزوده شود بتن را ترد و شکننده میکند، پس لازم مقداری که باید اضافه کنیم را بصورت دقیق محاسبه و اجرا نمائیم.

- سیمان فعال نانو ساختار

در طول تحقیقات از آنالیز شیمیایی رزنانس هسته برای مطالعه هیدراتاسیون سیمان در مقیاس نانو استفاده میشود. واکنش بین سیمان و آب در مقیاس بسیار ریز صورت میگیرد. بوسیله این تحقیق اطلاعات بهتری از اتفاقی که در سطح ذرات سیمان میافتد و هیدراته میشوند به دست میآید. یک پرتو از اتمهای نیتروژن به سیمانی که به آن آب اضافه شده است، تابانیده میشود و نتایج بصورت یک گرافیک کشیده میشود که به آن برش عمودی هیدروژن در عمق میگویند و سرعت نفوذ آب و آرایش لایههای سطحی مختلف را که در طول واکنش حاصل میشود را نشان میدهد.

با مشاهده تصاویر واکنش سیمان و آب لایه سطحی به ضخامت 20 نانومتر مانند یک سد نیمه تراوا عمل میکند که اجازه میدهد آب وارد ذرات سیمان شود با یونهای کلسیم واکنش دهد. یونهای سیلیکا که بزرگتر هستند در پشت این لایه باقی میمانند. با ادامه یافتن واکنش لایه ژل سیلیکات در زیر لایه سطحی تشکیل میشود که عامل تورم سیمان است و با تورم سطح ناگهان لیه سطحی میشکافد. این شکست سیلیکاتهایی را که محبوس شده بودند را آزاد میکند و با یونهای کلسیم واکنش میدهند و تولید ژل هیدراته سیلیکات کلسیم میکند و باعث سفت شدن بتن میشود. تکامل تدریجی برش عمودی هیدروژن زمان شکستن لایه سطحی را نشان میدهد. این اطلاعات میتواند برای مطالعه فرآیند سفت شدن بتن بصورت تابعی از دما، حرارت، شیمی، سیمان و ... مورد مطالعه قرار بگیرد.

12-کاربردهای فناوری نانو در صنعت بتن

پیشرفتهای اخیر در زمینه مواد و فرآیندها، نین دست کاری  آنها در مقیاس نانو چشماندازی از تولید مواد در اندازه ماکرو و محصولات جدید را پیش روی ما قرار داده است و فناوری نانو تاکنون به حوزه برخی مواد ساختمانی و معدنی از جکله بتن، فولاد و ... وارد شده است و به همین دلیل صنایع بتنی و فولادی به نوبه خود یکی از ذینفعان فناوری نانو بشمار میرود.

برای نمونه از برخی دستاوردهایی که تاکنون کسب شدهاند، میتوان به بتن تقویت شده با استفاده از فناوری نانو که قویتر و بادوامتر از بتنهای معمولی بوده و آسانتر هم جایگذاری میشود اشاره نمود. پیش بینی محققان حاکی از این است که در خلال پنج سال آینده پیشرفتهای زیادی در این زمینه پدیدار خواهد شد و فناوری نانو، دستیابی به پیشرفتهای فوق العادهای را فراسوی فناوری معمولی، امکانپذیر خواهد نمود.

در سطوح علوم پایه به منظور درک ساختمان بتن، تجزیه و تحلیلهای بسیاری در مقیاس نانو در حال انجام است که برای این منظور از فناوریهایی مانند میکروسکوپ نیروی اتمی ( AFM ) میکروسکوپ الکترونی پیمایشی ( SEM ) و پرتو یونی متمرکز ( FIB ) که برای مطالعه در مقیاس نانو توسعه یافتهاند استفاده میشود.

یکی از جنبههای اساسی فناوری نانو، طبیعت میان رشتهای آن است که به عنوان نمونه در یک تعامل تحقیقاتی میان شاخههای مهندسی پزشکی و ساخت و ساز، از مدلسازی مکانیکی استخوان به منظور مطالعه نحوه نفوذ و انتشار کلر در بتن ( که عامل هواخوردگی میلگردها است ) استفاده شده است.

11-1- مروری بر جنبههای فنی کاربرد نانو مواد در بتن

افزودن نانو ذرات هماتیت (Fe2O3 ) به بتن علاوه بر افزایش استحکام بتن پایش سطوح تنش را نیز امکانپذیر میسازد.

نانو لولههای چند جداره موجب افزایش مقاومت فشاری ( 25 + نیوتن بر متر مربع ) و مقاومت خمشی ( 8 + نیوتن بر متر مربع ) بتن میشوند.

به منظور افزایش استحکام بتن، میتوان از باکتری استفاده نمود، بطوریکه افزودن میکرو ارگانیزمهای بی هوازی به مخلوط آب و بتن، موجب افزایش 25 درصدی مقاومت 28 روزه بتن میشوند، همچنین رسوب دهی ملات سیمان ماسهای منجر به رشد ماده پر کننده ( فیلر ) در داخل خلل و فرج سیمان ( نوعی از بتن خود تعمیر شونده ) میشود.

استفاده از نانو ذرات چسباننده مختلف موجب بهبود ویژگیهای مربوط به خرابی بتن میشود. هم اکنون سیلیس ( Sio2 ) جزئی از بتن معمولی است. یکی از نتایج مطالعه بتن در مقیاس نانو این است که با استفاده از نانو ذ سیلیس میتوان میزان تراکم ذرات در بتن را افزایش داد که این به افزایش چگالی میکرو و نانو ساختارهای تشکیلدهنده بتن و در نتیجه بهبود ویژگیهای مکانیکی آن میانجامد.

افزودن نانو ذرات سیلیس به مواد مبتنی به سیمان هم موجب کنترل تجزیه ناشی از واکنش بنیادی ( کلسیم – سیلیکات – هیدرات )( C-S-H ) که در اثر نشست کلسیم در آب رخ میدهد و نیز باعث جلوگیری از ورود آب در بتن میشود که هر دوی این موارد دوام بتن را افزایش میدهد.

متناسب با میزان افزایش تراکم ذرات آسیا کردن کلینکر سیمان پرتلند معمولی به همراه ماسه استاندارد منجر به تولید ذرات ریزتری در مقایسه با ذرات حاصل از آسیا نمودن سیمان پرتلند معمولی به تنهایی میشود، و نکته مهم اینکه با افزایش میزان ریزی و در نتیجه تراکم ذرات، مقاومت فشاری بتن تا حد سه تا شش برابر افزایش مییابد.

خاکستر فرار یکی دیگر از مواد مورد استفاده در ساخت بتن است؛ استفاده از این ماده علاوه بر افزایش دوام و استحکام بتن، میزان مصرف سیمان را نیز کاهش میدهد؛ ولی افزودن خاکستر فرار به بتن موجب کندشدن فرآیند عمل آوری بتن و کمتر شدن مقاومت کوتاه مدت آن در مقایسه با بتن معمولی میشود. در صورت افزودن نانو ذرات سیلیس به بتن ساخته شده با خاکتر فرار، با وجود اینکه قسمتی از سیمان مصرفی با سیلیس جایگزین میشود، چگالی و استحکام بتن و مخصوصاً مقاومت وتاه مدت بتن افزایش چشمگیری مییابد.

همچنین تحقیق در مورد اضافه نمودن نانو ذرات اکید آهن یا هماتیت  (Fe2O3 ) به بتن نشان داده است که این ذرات علاوه بر افزایش مقاومت بتن، پایش سطوح تنش ( خستگی ) بتن را از طریق اندازهگیری مقاومت الکتریکی برشی مقطعی ) امکانپذیر میسازد.

نوعی دیگر از نانو ذرات افزودنی به بتن در جهت بهبود ویژگیهای آن، دی اکسید تیتانیوم (Tio2 ) است. (Tio2 ) یک رنگدانه سفید است که میتوان آنرا به عنوان یک روکش بازتاب کننده مطلوب استفاده نمود.

(Tio2 ) از طریق واکنشهای فوتوکاتالیستی قوق قادر به شکستن و تجزیه آلایندههای آلی – ترکیبات آلی فرار ( VOC ) و غشاهای باکتریایی است و به همین دلیل برای ایجاد خاصیضدعفونی کنندگی به رنگها و سیمانها و شیشهها اضافه میگردد.

چنانچه از (Tio2 ) در سطوح بیرونی سازهها استفاده شود قادر است غلظت آلایندههای موجود در هوا را کاهش دهد. (Tio2 ) مادهای آب دوست است و با اضافه شدن به سطحی موجب ایجاد خاصیت خود تمیزکنندگی در سطح میگردد.

بتن تولیدشده با این ذرات هم اکنون در پروژههایی در سرتاسر دنیا در حال استفاده است، این بتن دارای رنگ سفید و درخشندگی خاصی است که سفیدی و درخشندگی خود را بطور مؤثری حفظ میکند، این در حالی است که سازههای ساخته شده با بتن معمولی فاقد چنین ویژگی هستند.

نانو لولههای کربنی از جمله نانو ذرات دیگری با ویژگیهای قابل توجهی هستند که تحقیقات برای بررسی مزایای حاصل از اضافه نمودن آنها به بتن در حال انجام است. در صورت افزودن مقادیر کوچکی ( در حدود یک درصد وزنی ) از نانو لولههای کربنی به نمونههای متشکل از آب و بخش عمدهای سیمان پرتلند، خواص مکانیکی نمونهها بطور قابل توجهی بهبود مییابد.

نانو لولههای تک جداره اکسیدشده بالاترین میزان افزایش را هم در مقامت فشاری ( 25 + نیوتن بر متر مربع ) و هم در مقاومت خمشی ( 8 + نیوتن بر متر مربع ) نمونهها نشان دادند. بطور تئوری اثبات شده است که وجود مقدار زیادی نقایص ساختاری بر روی سطحنانو لولههای چند جداره اکسیدشده میتواند به ایجاد اتصال بهتر میان نانو ساختارها و ملات بینجامد، لذا میتوان نتیجه گرفت که از طریق ایجاد نقایصی بر روی سطح میلگردهای تقویت کننده بتن، خواص مکانیکی کامپوزیت به مییابد.

در مورد افزودن نانو لولهها به هر مادهای دو مشکل عمده وجود دارد:یکی ایجاد اتصال میان نانو لولهها با همدیگر و دیگری فقدان چسبندگی مناسب میان نانو لوله و شبکه ماده توده، که از دلایل این مشکل، برهم کنشهای میان صفحات گرافیتی نانو لولههاست. این خاصیت، آنها را به سمت جمع شدن کنار یکدیگر به صورت دستهها یا طنابهایی سوق میدهد و گاهی اوقات امکان دارد این طنابها به یکدیگر گیر کرده باشند.

12-تخریب آلایندهها و خود تمیز کردن بتن

تحقیقات ثابت کرده است بتن حاوی نانو (Tio2 ) برای تمیزکردن خود بتن موثر بوده و همچنین برخی از آلایندهها را به شکل بیضرر تبدیل میکند، به این ترتیب که ماده نانو (Tio2 ) باعث تخریب فوتوکالیستی آلایندهها ( به عنوان مثال مونوکسید کربن، کلروفنل، آلدئیدها و گازهای صنعتی ) میشود و این ماده میتواند باعث تخریب آلایندهها شود.

بتنهای خود تمیزشونده با مواد نانو (Tio2 ) در اروپا و ژاپن به عنوان بتن تجاری در نماسازی و کف سازی مورد استفاده قرار گرفته است. این بتن با رنگدانههای معدنی مختلف مورد بررسی قرار گرفته که برای بازسازی ساختمانهای تاریخی و برای پوشش ساختمانهای جدید بکار گرفته که برای کاهش آلودگی در محیط های شهری بسیار موثر بوده است.

طرح شماتیک ساز و کار خود تمیزشوندگی

نمونه هایی از کاربرد بتن خود تمیزشونده که در زیر آورده شده است:

برج MM در یوکوهامای ژاپن

سقف خود تمیزشونده در ایستگاه قطار Motosumiyoshi

نمایی از کلیسای Dives در Misericorida ساخته شده با سیمان خود تمیزشونده

13-فرآیند سنتز سیمان با مواد نانو

جایگزینی مواد نانو در بخش کوچکی از سیمان معمولی باعث تسریع واکنش هیدراتاسیون و کاهش دوره القایی میشود و با متراکم ساختن آن نفوذپذیری کاهش یافته و این امر باعث افزایش مقاومت فشاری و کششی میشود.

تجزیه و تحلیل ناشی از نتایج نشان میدهد که نانو ذرات سیلیکا میتواند باعث شست و شوی کلسیم شود و از این فرآیند برای آماده سازی فرمولاسیون سریعتر اتصالات مواد به یکدیگر استفاده میشود.

14-دستگاههای مبتنی بر فناوری نانو

نانوماشینهای بیسیم NEMS طراحی شدهاند که برای اندازه گیری چگالی و گرانروی بتن در طول مخلوط کردن و پمپاژ بکار میروند و همچنین این دستگاه عوامل موثر بر دوام بتن مانند دما، رطوبت، کلرید و PH را کنترل میکند.

15-عرصه هایی که نانو فناوری می تواند سبب بهبود شرایط صنعت ساخت و ساز شود:

- بهينه سازي مصالح و محصولات موجود

- پيشگيري از آسيب

- كاهش وزن و حجم مصالح و عناصر ساختماني

- كاهش مراحل توليد

- استفاده پربازده تر از مصالح

-كاهش نياز به نگهداري و كم شدن هزينه ي آن

16- برجسته ترین نتایج مستقیم استفاه از نانوفناوری در صنعت ساختمان :

- تهيه بتن هاي توانمند

- حسگرهاي نانو

- مصالح سازه اي مركب( كامپوزيت) سبك تر و مقاوم تر

- پوشش هاي نيازمند مراقبت كمتر ( مانند سطوح آسان تميز شونده)

- بهبود روش ها و مصالح اتصالات لوله ها

- ويژگي هاي بهتر مصالح پايه سيماني

- كاهش ضريب انتقال حرارتي مواد عايق و آتش پاد

از میان نانو مواد مصرفی شده ، دو مورد نقش برجسته تری در صنعت ساختمان دارند :

1. دي اكسيد تيتانيوم : (Tio2 ) : قابليت تجزيه آلودگي ها و امكان شسته شدن ، آب باران در سطوح مختلف.

2.نانولوله هاي كربني : ( CNT ) قابليت بهبود ويژگي هاي بتن و پايش سلامتي آن.

17- نقش نانو فناوری در بهبود ویژگی های بتن:

استفاده از سيليكا يا همان دي اكسيد سيليكون ( SiO2 ) در بتن سال هاست كه مرسوم است .افزودن نانو ذرات سيليس به مصالح پايه سيماني مي تواند از ضعف واكنش اصلي )كلسيم – هيدرات – سيليكات( كه به دليل مرطوب شدن كلسيم در تماس با آب رخ مي دهد كاسته و همچنين از حجم حفره هايي كه پس از سخت شدن ايجاد شده و باعث تجمع آب، يخ زدگي و تركيدن بتن مي شود بكاهد . بنابراين بر دوام بتن افزوده شده و مقاومت بتن از 6 تا 6 برابر در سنين مختلف افزايش مي يابد . نانو سيليكا به شكل گرد يا دوغاب مصرف مي شود و نقش عمده اي در جلوگيري از جدا شدن سنگدانه ها در بتن خود متراكم شونده و همچنين افزايش مقاومت و دوام بتن سخت شده دارد. استفاده از خاكستر بادي دوام ، مقاومت و پايداري زيست محيطي بتن را ارتقا مي دهد و از مصرف سيمان مي كاهد . مهمترين ضعف آن كاهش سرعت كسب مقاومت اوليه و افزايش مدت زمان مراقبت از آن در قياس با بتن معمولي است . استفاده از نانو ذرات سيليكا به عنوان بخشي از سيمان ، قسمتي از سيمان مورد نياز را كم مي كند و تراكم و مقاومت بتن ساخته شده از خاكستر بادي به ويژه در سنين اوليه رشد زيادي خواهد داشت . استفاده از نانو ذرات هماتيت) (Fe2O3 استفاده از نانو ذرات هماتيت علاوه بر افزايش مقاومت بتن ، با تغيير مقاومت الكتريكي توده بتن ، مسير را براي كاركرد مناسب تر حسگرهاو پايش سطح تنش وارد شده به بتن هموارتر مي كند .

نانوذرات سيليكا ، سبب ارتقاي فرايند هيدراسيون بتن شده و مقاومت سه روزه ي بتن را افزايش مي دهند . تا چند سال پيش بتن با مقاومت 600psi ،پر مقاومت به حساب مي آمد . با كمك نانو ذرات سيليكا اين مقاومت به مرز 15000 psi رسيده است . نانو ذرات سيليكا در واقع در نقش يك هسته مركزي پيشگيري كننده از رسوب زود هنگام C-H-S ظاهر شده و زمان گيرش را كاهش مي دهند . همچنين رفتار پوزولاني اين نانو ذرات موجب برهم كنش بهبود يافته بين سنگدانه ها و خمير سيمان و بهبود ساختار واسط گيرش بتن مي شود . به عبارت ديگر نانو ذرات ، SiO2و Fe2O3 ، حفره هاي موجود را پر كرده و از محتواي هيدروكسيد كلسيم در محصول هيدراسيون كم مي كنند .

از دي اكسيد تيتانيوم (Tio2 )  به دليل ويژگي هاي استريل كننده و واكنش پذيري كاتاليكتيك قوي اش در سيمان نيز استفاده مي شود . اين ماده اجزاي آلي فرار و باكتري ها را تجزيه كرده و آنها را از بين مي برد . از نشانه هاي بتن هايي u1603 كه از اين ماده در ساخت آنها استفاده شده به رنگ سفيدشان است كه به شكل بارزي نسبت به بتن هاي متداول متفاوت است . ابعاد ريز نانوذرات منجر مي شود تا بتوانند راحت تر حفره ها و فضاهاي خالي را پر كنند و آثار مثبت بيشتري به عنوان پر كننده خلل و فرج و بهبود چسبندگي بين خمير سيمان و سنگدانه ها بر جاي بگذارند با اين روش، مقاومت كششي و برشي بتن ، كه از مهمترين نقاط ضعف آن هستند ، وهمچنين مقاومت فشاري آن ارتقا پيدا مي كند . لذا بتني به دست مي آيد كه درحجم كمتر ، مقاومت بيشتري را بروز مي دهد . افزايش كندرواني ) ويسكوزيته ( بتن با اين روش ، موجب تعليق بهتر سنگدانه ها و كارپذيري بهتر بتن مي شود .بر خلاف نانو ذرات سيليكا ، استفاده زيادي از نانو رشته هاي كربن )نانو لوله ها يا نانو الياف كربني ( در مصالح كامپوزيت پايه سيماني صورت نگرفته است . افزايش مقاومت فشاري 13 درصدي بتن ، به همراه افزايش 25 درصدي مقاومت خمشي در ملات هاي سيماني را مي توان تنها با افزودن 9.5 درصد وزني نانو لوله هاي كربني به سيمان ميسر كرد . افزون بر اين كرنش گسيختگي بتن افزوده و تخلخل آن كمتر مي شود . از چالش هاي پيش رو در استفاده از نانو مواد، جلوگيري از انباشتگي موضعي و آنها به گونه اي است كه به صورت منفرد و تكي در ساختار ماتريس فراگيره خود حضور داشته باشند و نه به شكل توده اي . مشكل ديگر جذب مقادير زياد آب توسط نانو ذرات است كه به دليل سطح ويژه بزرگ آنها است. با استفاده از درصدي نانو سيليكا، هيدراسيون خمير معمولي سيمان در هفت روز نخست پس از گيرش از 63.3 به 12.2 درصد و با استفاده از نانو رشته هاي كربني به 65.6 مي رسد . همچنين اين تغيير در سيمان 21 روزه براي نانو ذرات سيليكا از 65.6 به 39.6 و نانو رشته هاي كربني به 12.2 درصد خواهد رسيد .

افزوده شدن نانو لوله هاي كربني CNT به اندازه ي 1 درصد وزني به بتن ، مي تواند به نحو قابل توجهي از گسترش و انتشار ترک در آن جلوگيري كرده و نقش عامل جمع كننده ي ترک را را ايفا كند . با افزودن نانو ذرات سيليكا و يا اكسيد آهن به بتن ، به ميزان 9 تا 19 درصد وزني ،اين نانو ذرات و به عنوان عامل پر كننده براي مسلح سازي بتن عمل مي كنند. رويكرد فناوري نانو باعث توليد محصولاتي با كاربرد فراوان در فناوري بتن شد . از جمله نمونه هاي فوق روان كننده پلي كربوكسيليك اتر (PCE) است.

18- فناوری نانو و بتن های ویژه

18-1- بتن های خودمتراکم:

بتن خود متراكم ( SCC) ، بتني است كه نياز به ويبره كردن ندارد، چرا كه خود به حداكثر تراكم دست يافته و كاربرد گسترده در احداث ساختمان هاي بلنددارد . اين بتن انرژي لازم براي احداث ساختمان بتني را كاهش داده و باعث صرفه جويي 59 درصدي در نيروي انساني و افزايش سرعت بتن ريزي تا 19 درصد مي شود و استهلاک و فرسودگي قالب هاي بتني را نيز به شدت كاهش مي دهد . اين بتن در حالت خميري شبيه يك سيال بسيار ضخيم رفتار مي كند كه به علت استفاده از پلي كربوكسيلات در طرح اختلاط است مخلوط بتن خود متراكم كه حاوي مقادير بسيار زياد ريزدانه است،مستلزم سيستم پراكنش عالي است كه به كمك آن ، بتني كه نسبت آب به سيمان پائيني دارد بتواند كارپذيري و سياليت خود را حفظ كنند ( نسبت آب به سيمان بالا ، خطر جدا شدن سنگدانه ها را به دنبال دارد( تنها ماده اي كه اين ويژگي ها را براي بتن ايجاد مي كند، پلي كربوكسيلات است.

گير كردن سنگدانه ها ميان ميلگردها در بتن معمولي )شكل اول ( و عبور راحت سنگدانه ها و دستيابي به همگني مطلوب در بتن خودمتراكم ) شكل پايين(

در حاليكه مقاومت بلند مدت بتن هاي فوق روان بسيار زياد است، مقاومت كوتاه مدت آنها) به ويژه در زمستان ) كمتر از آن است كه بتوان به سرعت قالب برداري كرد . لذا به طور معمول از عمل آوري به كمك بخار آب براي تسريع فرآيند هيدراسيون و افزايش مقاومت بتن در كوتاه مدت استفاده ميشود . به كمك نانو ذرات مي توان بتن خود متراكمي با حداقل انرژي آزاد شده توليد كرد . به طور معمول براي كنترل گرماي آزاد شده بتن، از سنگ آهك آسياب شده، خاكستر بادي يا خاكستر بادي آسياب شده، استفاده مي شود . با انجام اين فرآيند به كمك نانو ذرات سيليكا به عنوان عامل اصلاح كننده كند رواني بتن، مشاهده مي شو د كه با نسبت آب به سيمان 9.51 ومصرف يك فوق روان كننده آكريليك پليمري، اسلامپ 199 619 ميلي متر به وقوع مي پيوندد  چنانچه فوق روان كننده را به ميزان 9.21 درصد مصرف نانو ذرات سيليكا به مخلوط بتن بيفزايند، بهترين رواني براي بتن حاصل مي شود .

مبانی طراحی مخلوط بتن خود تراکم

سیال و پایدار بودن از مبانی طراحی مخلوط scc هست ، اما غیر از این خصوصیات ، عامل اقتصادی نیز باید در طراحی در نظر گرفت . چالش مهم در طراحی مخلوط scc ، معادل بودن مشخصات مورد نیاز با مشخصات واقعی است مواد مورد نیاز برای ساخت scc به شرح زیر است :

۱ – سیمان : نوع و مقدار سیمان براساس خواص و دوام مورد نیاز تعیین می گردد . معمولا" مقدار سیمان بین ۳۵۰ – ۴۵۰ kg/m3 است .

۲ – سنگدانه درشت : تمام سنگدانه های درشت که برای بتن معمولی استفاده می شود ، قابل مصرف در scc است . اندازه حداکثر معمولا" بین ۱۶ – ۲۰   میلیمتر است. به طور کلی مقدار سنگدانه درشت در  scc  کمتر از بتن معمولی است زیرا سنگدانه درشت انرژی زیادی مصرف می کند که باعث کاهش جاری شدن بتن می شود و در هنگام عبور از موانع مانند آرماتور سبب مسدود شدن بتن میگردد .

۳ – سنگدانه ریز : تمام سنگدانه های ریز که برای بتن معمولی استفاده میشود برای scc نیز مناسب است هر دو نوع ماسه شامل شکسته و گرد گوشه قابل استفاده میباشد هرچه مقدار ماسه در مخلوط بیشتر باشد ، مقاومت برشی مخلوط بیشتر است .

۴ – مواد افزودنی معدنی : انواع مواد افزودنی معدنی یا پوزولان را میتوان در scc مصرف کرد این مواد برای بهبود خواص بتن تازه و یا بتن سخت شده و دوام مورد استفاده قرار میگیرد . از جمله این موارد میتوان میکروسیلیس ، سرباره و روباره را نام برد .

۵ – فوق کاهنده آب : فوق کاهنده آب یا فوق روان کننده ها از مواد بسیار مهم برای ساخت scc محسوب میشوند .

۶ – مواد اصلاح کننده ویسکوزیته : مواد اصلاح کننده ویسکوزیته برای افزایش مقاومت جداشدگی در scc مصرف میشود .

۷ – فیلرها : به دلیل الزامات رئولوژی خاص scc هردو مواد افزودنی فعال و خنثی برای بهبود کارایی و همچنین برای تعادل در مقدار مصرف سیمان مورد استفاده قرار میگیرد.

ویژگیهای بتن خودتراکم

خواص بتن تازه در بتن‌های خودتراکم از حساسیت بیشتری نسبت به انواع دیگر برخوردار است زیرا مزایای این بتن غالباً از خواص آن در حالت تازه ناشی می‌گردد و به همین دلیل نیز آزمایش‌های خاصی برای ارزیابی رفتار بتن خودتراکم تازه بکار گرفته می‌شود. بتن خودتراکم در حالت تازه عموماً با سه ویژگی زیر شناخته می‌شود:

- قابلیت پرکردن

- قابلیت عبور

- مقاومت در برابر جداشدگی (پایداری)

باید توجه داشت که یک مخلوط بتن فقط هنگامی می‌تواند در طبقه‌بندی بتن خودتراکم قرار گیرد که الزامات مربوط به هر سه ویژگی را دارا باشد. به عبارت دیگر این سه ویژگی کارایی بتن خودتراکم را توصیف می‌کنند. طبق تعریف، کارایی بتن نشانگر سهولت اختلاط، جای‌دهی، تراکم و پرداخت سطح بتن تازه است. این ویژگی در بتن خودتراکم توسط آزمایش‌های ویژه‌ای مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. قابلیت پرکردن (جریان در حالت آزاد) توانایی بتن خودتراکم برای جریان و پرکردن همه فضاهای داخل قالب، تحت وزن خود را نشان می‌دهد. این ویژگی هنگام انتخاب روش بتن ریزی و نیز تعیین فاصله مجاز بین نقاط بتن ریزی اهمیت خاصی می‌یابد. قابلیت عبور (جریان در حالت محبوس) به توانایی بتن برای عبور از موانع مختلف و فضاهای باریک در قالب، بدون وقوع انسداد جریان (اصطلاحاً بلوکه شدن) اشاره دارد. بلوکه شدن در نتیجه جداشدگی موضعی سنگدانه‌ها در مجاورت موانع رخ می‌دهد و منجر به توقف جریان در غیاب تراکم دینامیکی می‌گردد. بتن خودتراکم هنگامی می‌تواند ظرفیت پرکنندگی زیادی داشته باشد که حد مناسبی از قابلیت عبور و قابلیت پرکنندگی را به صورت همزمان داشته باشد تا بتواند یک مقطع خاص را فقط تحت نیروی ثقل پر کند. پایداری بتن تازه به توانایی آن برای حفظ توزیع همگن اجزای مختلف در حین جریان و گیرش گفته می‌شود. برای بتن خودتراکم دو نوع ویژگی پایداری حائز اهمیت هستند: پایداری دینامیکی و استاتیکی. پایداری دینامیکی، مقاومت بتن در برابر جداشدگی اجزا حین جای دهی در قالب می‌باشد. هنگامی که شرایط آرماتوربندی به‌گونه‌ای باشد که نیازمند عبور بتن از فضاهای کوچک باشد، بتن خودتراکم مذکور باید پایداری دینامیکی کافی داشته باشد. پایداری استاتیکی نشانگر مقاومت بتن در برابر آب انداختگی، جداشدگی و نشست سطحی بعد از بتن ریزی و در حالی که بتن هنوز در حالت خمیری است، می‌باشد. در اغلب موارد، افزودنی اصلاح کنندهٔ لزجت و یا مقدار مواد پودری زیاد برای بهبود پایداری بتن تازه استفاده می‌شود. افزودنی اصلاح کنندهٔ لزجت برای بهبود رئولوژی مصالح سیمانی در حالت خمیری و کاهش خطر جداشدگی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برخلاف بتن معمولی، حادترین نوع جداشدگی در بتن خودتراکم هنگامی رخ می‌دهد که عملیات بتن ریزی انجام شده است و مخلوط بتنی در حالت سکون قرار دارد. در واقع در صورتی که مخلوط بتن از پایداری کافی برخوردار نباشد، سنگدانه‌های درشت تمایل به ته‌نشینی در ملات پیدا می‌کنند و حاصل کار بتن ناهمگن با خواص نامطلوب خواهد بود.

- تنظیم طرح مخلوط

پس از ساخت مخلوط های آزمایشی ، اگر عملکرد آنها مطلوب نباشد ، باید طرح مخلوط مجدداً انجام شود . بسته به مشکلاتی که در خواص بتن تازه ایجاد میشود ، ممکن است واکنش های زیر انجام گردد :

- اضافه کردن فیلر یا استفاده از نوع دیگر فیلر

–  تجدید نظر در مقادیر شن وماسه

– تغییر در مقدار فوق روان کننده یا ماده اصلاح کننده ویسکوزیته

– تغییر در مقدار آب و نسبت آب به پودر

– تغییر در نوع مواد اصلاح کننده ویسکوزیته یا فوق روان کننده

امروزه برای بتن خود تراکم مشخصات کلی زیر را پیشنهاد می کنند :

الف ) کارآیی ؛ از نظر کارآیی یک بتن خود تراکم مناسب دارای خواص زیر خواهد بود : در حالت معمولی دارای جریان اسلامپی بیش از ۶۰۰ میلی متر و بدون جداشدگی ، حفظ روانی به مدت حداقل ۹۰ دقیقه ، توانایی مقاومت در شیب ۳ % در سطح افقی آزاد ، قابلیت پمپ شدن در لوله ها بطول حداقل ۱۰۰ متر و به مدت ۹۰ دقیقه ، مقاومت فشاری ۲۸ روزه حدود ۶۰۰-۲۵۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع ، مقاومت در مقابل خوردگی تهاجم سولفاتها و کلریدها و انجماد و ذوب مطابق استاندارد ، کاهش خطر ترکهای حرارتی در مقایسه با بتن معمولی ویبره شده

بتن خود تراکم مزایایی در اجرای موارد خاصی از سازههای بتنی دارد که به نمونههایی از آنها اشاره میشود :

-          سازه های بتنی معماری – هنری که نیاز به ظرافت خاص با میلگرد گذاری فشرده دارند .

-    پل های با دهانه بزرگ که بدلیل طولانی بودن خط انتقال بتن اجرای آن ها با بتن معمولی امکان پذیر نمی باشد و در ضمن استفاده از بتن معمولی موجب قطورتر شدن اندازه پایه ها و نازیبایی سازه می گردد.

-    تونل های شهری و آبی که در آنها مسافت طولانی انتقال بتن معمولی و حفظ کیفیت و تراکم آن از مشکلات اجرایی است

-          ساختمان های بلند و برج ها

-          ستونها و دیوارهای بلند یا میلگردهای متراکم

-          ستونهای بتن ریزی شده با پمپ

-          بتن ریزی بلوک های بتنی

-          بتن ریزی کف ها و سطوح افقی

-          بتن ریزی در سازه های زیر آبی

مزایای چشمگیر بتن خود تراکم موجب گسترش سریع آن در دنیا شده است که بطور اجمال میتوان به مواردی از آنها اشاره نمود :

-          توسعه سازه های بتنی در دنیا و نیاز به بتن های با خواص ویژه

-          کمبود کارگران ماهر بتن ریزی بویژه کارگران ویبره زن

-          افزایش سرعت اجرای سازه های بتنی در سهولت بتن ریزی

-          امکان بهبود کیفیت مکانیکی بتن

-          امکان اجرای سازه های بتنی ظریف و سنگین و انتخاب مقاطع کوچک یا میلگردهای فشرده

-          توسعه صنایع پیش ساخته بتنی

-          صرفه جویی اقتصادی با توجه به کاهش نیروی انسانی لازم و زمان ساخت

-          توجه به سطوح تمام شده زیبا و مرغوب سازه های بتنی

-          کاهش سر و صدا و آلودگی صوتی محیط کار بویژه در صنایع پیش ساخته بتنی

سازه های مختلفی با استفاده از بتن خود تراکم در دنیا اجرا شده اند که به نمونه هائی از آنها در سراسر دنیا اشاره می شود . قابل ذکر است که اجرای بعضی از این پروژه ها بدون استفاده از بتن خود تراکم امکان اجرا نداشتهاند.

.

نمونههای کاربردی

- بازار بزرگ  Midsummer Place  واقع در لندن – انگلستان

- ستونهای بیضوی با میلگردهای خیلی تراکم به ارتفاع 8.5 – 10 متر

- صرفه جویی در مدت زمان ساخت = حدود 40 درصد در مقایسه با بتن معمولی

- صرفه جویی در هزینه = حدود 10 درصد در مقایسه با بتن معمولی

- برج  Landmark  در شهر یوکوهاما ژاپن

ستونهای 9 طبقه اول این برج با استفاده از بتن خود تراکم اجرا شده

است  (با توجه به فشردگی میلگرد ها)

تعداد ستونهای 9 طبقه = 66 ستون

مقدار بتن خود تراکم مصرفی = 885 متر مکعب

تشریح یک نمونه عملی

بزرگراه طبقاتی شهید صدر

پروژه ساخت بزرگراه طبقاتی شهید صدر را میتوان یکی از مهمترین و بدیعترین پروژههای شهری دانست. تأمین ظرفیت مازاد به واسطه انتقال بخشی از بار ترافیکی به طبقه فوقانی بزرگراه از طریق ساخت پلی بتنی به طول کلی مسیر 19 کیلومتر صورت میپذیرد که به منظور ساخت این پل در حدود 283000 مترمکعب بتن استفاده گردید.

طراحی سازه این پل به گونهای برنامهریزی شده بود تا ساخت شمعها، فونداسیونها و ستونها در مسیر احداث پروژه و با استفاده از بتن معمولی و به صورت درجا انجام پذیرد و قطعات سرستون و عرشه بصورت اجزای بتنی پیش ساخته و در کارخانه هایی خارج از محور طرح ساخته شوند. بر این اساس و به منظور تسریع در روند ساخت قطعات، افزایش سطح کیفی و دوام، حصول نتایج مطلوب در پارامترهای مقاومتی و سازهای و نهایتاً به جهت تامین تراکم متناسب با وجود فشردگی بیش از حد میلگردها، استفاده از بتن خودتراکم در فرآیند تولید در دستور کار قرار گرفت.

بتن خود تراکم نیز همانند دیگر انواع بتن، مزایا، معایب و چالشهای اجرایی خاص خود را دارد. چالشهایی نظیر نوع فیلرمصرفی در طرح، نوع افزودنی، چگونگی کنترل جریان پخش شدگی بتن و افت آن در بازه های زمانی مختلف و ... و مزایایی از قبیل پمپ پذیری آسان، عدم نیاز به ویبره، شکل پذیری بسیار خوب و پرکنندگی قالب علی رغم تراکم آرماتورها و ... از طرفی تأمین این نوع بتن طراحی ویژه ای را در مجموعه تجهیزات و ماشین آلات مختص به تولید مطالبه مینمود. در این مقاله سعی شده است تا ضمن معرفی مشخصههای بتن خودتراکم مورد استفاده در قطعات پیش ساخته بتنی پروژه شهید صدر، در خصوص روشهای کنترل کیفی در زمینههای مصالح مصرفی، بتن تازه و بتن سخت شده شامل مقاومت فشاری و دوام توضیحاتی ارایه شود و در نهایت با تشریح نتایج بدست آمده از این آزمایشها، انحراف معیار کارگاهی برای حدود 100.000 مترمکعب بتن خودتراکم تجزیه و تحلیل گردد.

به منظور ساخت پل بزرگراه طبقاتی شهید صدر، سازهای بتنی و سگمنتال طراحی گردید. این سازه بتنی مبتنی بر تعداد زیادی از قطعات بتنی پیشساخته میباشد که میبایست در کمترین زمان و با بهترین کیفیت تولید شوند. از طرفی بدلیل استقرار این پل در یك فضای پرتردد شهری، زیبایی ظاهری قطعات نیز دارای اهمیت بود و همچنین طراحی سازهای، مقاومت مشخصه بتن مصرفی را در سطح بالایی مطالبه مینمود. در نهایت دوام و کیفیت قطعات نیز با حساسیت مورد توجه طراحان و سازندگان قرار گرفت. در چنین شرایطی استفاده از دو گزینه اجتناب ناپذیر مینمود: بتن خودتراکم و بتن توانمند.

بر اساس نظر مشاورین پروژه استفاده از بتن خودتراکم در سطح وسیع به دلیل مشکلات متعدد از قبیل : کمبود نیروی متخصص، تحمیل فشار به قالبهای قطعات تولیدی و امکان خروج بتن از آنها، تامین افزودنی مناسب برای کسب روانی لازم، چگونگی انتخاب واستفاده از فیلر و یا ماده لزجت دهنده، تأمین لزجت مناسب باکاهش عیار سیمان، مشکل تولید این نوع بتن در بچینگ و حساسیت بالای دانه بندی  مصالح سنگی و ... مسائلی بود که ذهن مشاورین را به جای استفاده از این بتن به بتن توانمند ترغیب می نمود. در نهایت ضمن آموزش نیروهای متخصص، مطالعه گسترده در زمینه مصالح مصرفی، طرح های اختلاط، انجام آزمایش های متعدد و تامین تجهیزات مناسب استفاده از بتن خودتراکم علیرغم تمام معضلات و چالشها تولید، در قطعاتی بصورت آزمایشی مورد استفاده قرار گرفت و نتیجه به قدری مطلوب بود که راه را برای تولید انبوه این محصول هموار ساخت.

- روش های کنترل کیفیت بتن خودتراکم :

- کنترل حین ساخت بتن:

برای کنترل طرح اختلاط مصوب در بچینگ لازم است بچینگ به صورت دورهای کالیبره گردد تا از خطا در توزین مصالح جلوگیری به عمل آید. همچنین کنترل دائم بتن تولیدی در بچینگ توسط کارشناسان امر می تواند گام مهمی در کنترل صحیح طرح اختلاط مصوب باشد. بدین منظور تغییرات احتمالی در طرح اختلاط با توجه به رطوبت موجود سنگدانهها بصورت روزانه و در هر شیفت توسط کارشناسان واحد بتن انجام و طرح اختلاط پس از اصلاح رطوبت به صورت مکتوب به اپراتور بچینگ تحویل داده میشود.

- کنترل خواص بتن تازه تولیدی :

با توجه به چك لیست مورد استفاده در پروژه تمامی تراک میکسرهای حامل بتن خودتراکم دقایقی پس از تولید به قسمت آزمایشگاه وارد شده و آزمایش جریان پخش شدگی ( اسلامپ فلو )، ثبت T50 و دمای بتن انجام میپذیرد. درصورت نیاز نسبت به اصلاح آن اقدام شده و بتن پس از اصلاح، دوباره مورد آزمایش قرار می گیرد و مشخصات مجدداً ثبت میگردد. در صورت تطابق با محدوده مجاز تعریف شده در چك لیست ها، بتن برای استفاده در قالب ها ارسال می گردد.

به صورت تصادفی و در صورت مشاهده تغییری در شکل ظاهری بتنهای تولیدی دیگر آزمایشهای مرسوم بتن خودتراکم از جمله آزمایش های V FUNNEL ، L BOX ، U BOX  و درصد هوای بتن نیز انجام میشود.

محدوده مجاز برای پذیرش بتن خودتراکم با توجه به نوع کاربرد آن در این کارخانه به شرح ذیل میباشد.

جریان پخش شدگی : 67 تا 70 سانتی متر ،: T50  2 تا 3 ثانیه ، : V FUNNEL  6 تا 10 ثانیه ، : U BOX 0 تا 3 سانتی متر و همچنین :

L BOX : H2-H1=0در نظر گرفته شد. ضمنا کنترل چشمی بتن خودتراکم نیز دارای اهمیت میباشد که با در اختیار داشتن پرسنل مجرب و با سابقه کمك شایانی به موضوع کنترل کیفیت بتن تازه میگردد.

- کنترل مقاومت فشاری بتن خود تراکم:

جهت کنترل مقاومت فشاری بتن تولید شده از هر تراک میکسر پس از تایید خواص بتن تازه در محل آزمایشگاه 6 آزمونه مکعبی 10*10*10 گرفته شده و درسنین 90،28،7،3،1 روزه ارزیابی میگردد. به دلیل اهمیت مقاومت اولیه بتن در کارخانه های تولید قطعات پیش ساخته آزمونههایی با سن یك روزه مورد آزمایش قرار گرفت تا یك دید سریع و اولیه در مورد بتنها در اختیار باشد.

همچنین برای کنترل هر چه بیشتر بتنهای تولیدی از نظر مقاومت فشاری سن 3 روزه ملاک خوبی برای اشراف به وضعیت مقاومتی بتن میباشد. در صورت بروز هر مشکلی در فرایند تولید حداکثر ظرف 3 روز می توان مطلع شد و در کوتاهترین زمان موضوع را بررسی کرد.

سنین 90،28،7 روز نیز به عنوان روال کارگاهی است که با توجه به اهمیت سن 28 روز ، دو آزمونه مورد ارزیابی قرار گرفت.

در جدول زیر نتایج مقاومت فشاری در سنین مختلف قابل مشاهده میباشد.

نتایج مقاومت فشاری

- کنترل دوام بتن خودتراکم:

در این پروژه شهری برای اولین بار به طور گسترده موضوع بررسی و کنترل دوام در بتنهای تولیدی در دستور کار قرار گرفت. با توجه به اهمیت این موضوع در تولید ماهانه بتن چندین بار به طور تصادفی از بتن اجرایی کارگاه آزمونههای دوامی مختلفی اخذ و مورد ارزیابی قرار گرفته است.

با در اختیار داشتن دو دستگاه شبیه ساز محیطی هوشمند در آزمایشگاه کارخانه، محیط های دمایی و رطوبتی مختلفی از جمله فصول گرم و سرد و چرخههای عملآوری با بخار بر روی نمونههای اجرایی اعمال و تاثیر آن نیز بر دوام بتن مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. این دستگاه قابلیت کنترل دما از منهای 20 درجه تا مثبت 120 درجه و همچنین کنترل رطوبت از 30 الی 100 درصد را دارد. به کمك این دستگاه بطور خودکار چرخه های ذوب و یخ بندان متوالی بتن قابل اجراست که در این پروژه خوردگی سطحی بتن در طی 50 چرخه و بر اساس استاندارد ASTM C 672 برای انواع بتنها مورد ارزیابی قرار گرفت.

دستگاه های شبیه ساز محیطی هوشمند موجود در آزمایشگاه بتن پروژه بزرگراه طبقاتی شهید صدر

در این پروژه با همکاری مرکز تحقیقات تکنولوژی و دوام بتن دانشگاه صنعتی امیرکبیر، آزمایشهای دوامی متعددی برای بررسی دوام بتن خودتراکم تولیدی انجام پذیرفت.

آزمایشهای دوام مانند مقاومت الکتریکی سطحی (   FM-578)، آزمایش نفوذ آب ( BF EN 12390-8 )، آزمایش جذب آب نیم ساعته (BS 1881-122 )،  آزمایش جذب آب (ASTM C642  )، آزمایش جذب آب مویینه، (RCMT) یا آزمایش مهاجرت تسریع شده یون کلراید (NT-BUILD 492   ) و  مقاومت سطحی بتن در برابر چرخه ذوب و یخ بندان (ASTM C672  ) .

موضوعات تحقیقاتی مختلفی نیز مانند اثر کربناسیون و یون کلراید بطور همزمان بر بتنهای خودتراکم پروژه، بوسیله دستگاهی که در پروژه ساخته شده است مورد آزمایش و بررسی قرار گرفت تا موضوع کربناسیون که در پروژههای شهری میتواند غالب باشد ارزیابی گردد.

نتایج آزمایشها:

نتایج آزمایش مقاومت الکتریکی

نتایج آزمایش جذب آب مویینه

نتایج آزمایش – RCMT

نتایج آزمایش نفوذ آب

نتایج آزمایش جذب آب حجمی نیم ساعته

دستگاههای مربوط به آزمایشهای مهاجرت تسریع شده یون کلراید) - RCMT ( و مقاومت الکتریکی سطحی

دستگاه آزمایش نفوذ آب با ظرفیت 12 آزمونه

19- مقاوم سازی مقاطع بتنی به کمک نانو الیاف:

مقاوم سازي مقاطع بتني با لفاف پيچ كردن آنها در الياف )مثل (FRP ،از روش هاي متداول بهسازي است.در استفاده از ورقه هاي متشكل از الياف حاوي نانو ذرات سيليكا و يك ماده سخت كننده، ورقه ها نقش ماتريس حمل مي كنند و نانو ذرات به درون ترک هاي ريز سطح بتن نفوذ كرده و ماتريس، يك اتصال قوي بين سطح بتن و الياف مسلح كننده تشكيل مي دهد . در چنين فرآيند مقاوم سازي ،رشته هاي كربن از پيش بريده شده و ورقه ها كه به وسيله ي ماتريس ياد شده اشباع شده اند را برروي سطح شيار دار شده ي بتني قرار مي دهند . به اين ترتيب، به وسيله ي رشته هاي كربن، قابليت تحمل بار قطعه مقاوم سازي شده پس از ترک خوردن تا اندازه زيادي افزايش مي يابد . هم ماتريس، و هم سطح تماس آن با بتن در چرخه هاي يخ زدن - آب شدن و هم ورقه ورقه شدن،مقاومت به مراتب بيشتري از خود نشان مي دهد . لذا تغييري در حداكثر بار قابل تحمل براي بتن حاصل نمي شود.

افزایش مقاومت کششی و کاهش ترک خوردگی بتن:

ترک خوردن بتن تحت تنش هاي كششي، از مهمترين ضعف هاي بتن است و نقش تعيين كننده در اشكال و فرم هاي مختلف بتن دارد . غير ازميلگردهاي فولادي ، روش هاي متعددي مبتني بر افزودن مواد رشته اي به بتن امتحان شده تا بتوان اين نقيصه ي مهم را بر طرف كرد . افزودن الياف و رشته هاي پليمري يا فلزي به بتن با توزيع يكنواخت موجب افزايش مقاومت كششي بتن مي شود . افزودن مواد شيميايي و كاهش نسبت آب به سيمان از ديگر روش هاي افزايش مقاومت كششي بتن است . روش هاي فوق عمدتاً هزينه ساخت را بالا مي برد و علاوه بر اين خوردگي فولاد مسلح كننده موجب مي شود تا بتن زودتر از آنچه پيش بيني شده، كيفيت خود را از دست بدهد . خمير بتن تازه ، داراي شرايط قليايي شديد است و به بسياري از موادي كه در بتن نهفته مي شود آسيب مي زند.  علاوه نيروي چسبندگي بين بتن و اين مواد مسلح كننده ، مسأله ي مهم ديگري است . كه باعث مي شود ميلگرد همچنان مرسوم ترين روش مورد استفاده باشد . نانو مواد با ايجاد مقاومت كششي ذاتي و اساسي در بتن، نه به صورت ماده افزودني ، اين ويژگي بتن را بهبود مي دهند . نگرش مبتني بر ساخت بتن به صورت خود درمان كننده و يا خود مرمت كننده بر اساس توزيع ذرات يا لوله هايي به شكل كپسول، حاوي موادي كه با ق رار گرفتن در معرض يك كاتاليزور سخت مي شود، باعث ترميم ترک هاي ريز به وجود آمده و جلوگيري از گسترش آنها مي شود.

ساز و کار بتن های خود ترمیم شونده

20- نتیجه گیری

از اهداف نهايي در فناوري نانو توليد انبوه ملكولي است كه مبتني بر خود مونتاژي و خود تكراري نانوماشين هاست . اين روال مبتني بر تقليد از طبيعت و ارگانيسم هاي طبيعي و درک بهتر فلسفه ي طبيعي نانومهندسي ملكولي است . مثل خلق سطوح خود تميز شونده براي ساختمانها با استفاده از سا زوكار مورد استفاده در برگ گياه نيلوفر آبي . بتن در مقياس بزرگ يعني ماده اي كه بشر امروز در تمامي زير ساخت هاي مهم و حياتي خود به كار برده است، بتن در مقياس نانو يعني ماده اي با فاز هاي نامنظم كريستالي، فاز هاي غير كريستالي و نانو ساختارهاي كلسيم سيليكات هيدرات (C-H-S) استفاده از نانو فناوري در بتن نويد دهنده ايجاد يك كامپوزيت پايه سيماني جديد، تقويت شده و پيشرفته با مشخصات منحصر به فرد مكانيكي، حرارتي و الكتريكي در آينده نزديك است. غالب تحقيقات انجام شده تاكنون بر روي درک بهتر از هيدراسيون ذرات سيمان، نانو ذرات سيليكا و سنسورها انجام شده اند.بتن،پرمصرف ترين مصالح ساختماني است كه نقش اساسي در ساخت و سازهاو توسعه كشور دارد و مهندسي بتن در مهندسي عمران از اهميت وافري برخوردار است. با اين حال براي استفاده از علم نانو در صنعت بتن مي بايست چالش هاي زيادي كه باعث عدم واگذاري بودجه به پروژه هاي تحقيقاتي دانشگاه هاي كشور مي شود،برطرف شود و با تغيير در روند سياست هاي كلان كشور و مشكلات تحريم وورود نانو ذرات كه بسيار هزينه بر است و كشورهايي چون امريكا،ژاپن و آلمان از سردم داران بزرگ اين تكنولوژي اند، بتوانيم اين مسائل را حل كنيم.

منابع:

- مقاله فناوری نانو بتن – پیمان حسن پور

- علی اکبر رمضانیان پور، علی کاظمیان، "بتن خودتراکم، فناوری و کاربرد"، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1389

- مهتا، ک. مونته‌ایرو، پ. "ریزساختار، خواص، و اجزای بتن "، ترجمه دکتر علی اکبر رمضانیان پور، دکتر پرویز قدوسی و دکتر اسماعیل گنجیان، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1388

- فروغی اصل، ع. فامیلی، ه. "بررسی ویژگی‌های عمومی بتن خودتراکم و دلایل گسترش آن در دنیا"، اولین کارگاه تخصصی بتن خودتراکم، دانشگاه تهران، تهران، ایران، 1385

- میردامادی، ع. یادگاران، ا. بنکدار، ا. شکرچی‌زاده، م. "خصوصیات بتن خودتراکم مورد استفاده در پروژه توسعه حرم حضرت معصومه (س)"، اولین کارگاه تخصصی بتن خودتراکم، دانشگاه تهران، تهران، ایران، 1385.

- مقاله تهیه شده توسط افراد درگیر با پروژه به مشخصات زیر:

جواد فلاح 1، موسی نجفی اناری 2، محمود اللهیاری 3، محمد کرمی مقدم 4، محمد حسین خزعلی 5

1 سرپرست کارگاه پل طبقاتی شهید صدر)گروه تخصصی شهید رجایی(

2 سرپرست کارخانه تولید قطعات بتنی شهید رجایی)گروه تخصصی شهید رجایی(

3 سرپرست واحد اجرا کارخانه تولید قطعات بتنی شهید رجایی

4 سرپرست واحد تولید کارخانه تولید قطعات بتنی شهید رجایی

5 سرپرست واحد بتن و آزمایشگاه کارخانه تولید قطعات بتنی شهید رجایی